규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

물품분류번호	품목	단 위	수 량
1311106401	SLA 타입 바이오 3D프린터 재료	EA	12

A. 용도 및 특징 (End-User's Use and Feature)

1. 본 재료는 UV광원으로 경화되는 레진으로 Uniontech사의 SLA 방식 3D프린터인 Pilot250 3D프린터의 재료로 사용할 수 있는 제품이어야 함

2. 메디컬 어플리케이션에 요구되는 ISO 10993-5, ISO 10993-10 등의 시험인증 내용이 있어야 함

3. 납품한 재료를 Uniontech Pilot 250 3D프린터에서 안정적으로 사용하기 위해 납품 시 재료를 사용할 장비에 입력해야 하는 작업 파라미터 값을 제공해야 함

B. 구성 (Configuration of Goods)

1. SLA 타입 바이오 3D프린터 재료         12 ea

C. 규격 (Specification)

1. SLA 타입 바이오 3D프린터 재료         12 ea

- 포장단위 : 10Kg / ea

- 색상 : 투명

- 액상비중(25 ℃ 기준) : 1.12 g/cm³이상

- 인장강도(ASTM D638M) : 47.1 MPa 이상

- 신장율(ASTM D638M) : 11 % 이상

- 굴곡탄성율(ASTM D790M) : 2,040 MPa 이상

- 굴곡강도(ASTM D790M) : 63.1 MPa 이상

- 아이조드 충격강도, notched (ASTM D256A) : 0.2 J/m 이상

- 열변형온도(0.46MPa, ASTM D648) : 45.9 ℃ 이상

D. 비 고 (Remarks)

1. 물품분류번호가 등록되어 있는 업체는 입찰 및 참가가 가능하다.

2. 수요자가 지정한 장소에 공급자 책임 하에 재료 납품 후 절차에 따라 검수한다.

3. 계약 후 30일 이내 납품한다.

4. 하자보증기간은 장비 설치 및 시운전후 1년간 보증한다.

5. 납품재료는 납품 규격서를 만족시키는 제조사 정품으로 공급되어야 하며, 제조사 정품 및 A/S를 확인 할 수 있는 서류를 제출해야 한다.

6. 재료 납품 시 화학적 조성 및 물성과 관련된 분석 결과 자료(MSDS)를 제공하여야 한다.

7. 재료가 사용되는 Uniontech Pilot 250 3D프린터의 기술지원을 위한 본사 인증 certification을 제공하여야 한다.