구 매 규 격 서

COMMODITY  DESCRIPTION

일련번호	물품분류번호	품 명	단 위	수 량	비 고
1	1110170401	마레이징강 분말	kg	300

수량 및 단위 :산업용 마레이징강 분말 300kg

용도 및 특징

본 구매 건은 EOS사의 SLM 방식 금속 3D 프린터(M400)에서 사용 할 수 있어야 한다.

3D 프린터를 사용하여 산업분야에서 요구하는 제품을 제작하기 위한 재료와 3D 프린터 운영 시 소모되는 소모품 및 잡자재로 구성되었으며, 산업분야 실증품목 시제품 및 시생산(위탁, 양산) 제작에 활용할 수 있어야 한다.

3D프린팅용 분말로 검증된 제품으로 국내 유수기관에 납품한 실적을 증빙하여야 한다.

구성품

산업용 마레이징강 금속분말 재료	300 kg

성능 및 규격 (동등규격 이상 납품 가능)

1. 마레이징강 분말

2. 분말 조성

Element	Fe	Ni	Co	Mo	Ti	Al	Cr max	Cu max	C max
Composition (wt%)	Balance	17 – 19	8.5 – 9.5	4.5 – 5.2	0.6 – 0.8	0.05 – 0.15	0.5	0.5	0.03

3. 본 재료는 EOS사의 SLM 방식 금속 3D 프린터(M400)에서 사용 할 수 있어야 한다.

4. 수량 : 300 Kg 이상

5. 분말 입도: 63㎛ 이하 99.5 wt. %

6. 출력시편 로크웰경도(Hardness Rockwell C): 50-56HRC

7. 3D프린팅 작업 후 사용하고 남은 잔여 재료는 Sieving 과정을 거쳐 재사용 할 수 있어야 함

8. 본 재료를 사용하여 출력된 3D 프린팅 제품은 밀링, 절삭, 도색 등의 후가공이 가능해야 함

9. 재료는 습기 및 외부 충격으로부터 보호될 수 있도록 포장되어야 함

기타조건

1. 하자담보 책임기간(Warranty): 1년

2. 납품 장소: 수요처 지정 장소

3. 납품 기일: 계약 후 30일 이내

4. 납품업체는 납품 후 검수 요청하며 검수절차에 의해 검수를 필하여야 한다.

5. 분말 제조사 또는 분말 제조사의 공식 Distributor 자격을 가진 업체에 이어야 하며, 계약 전에 분말제조사에서 발행한 정식 제품 확인서(또는 인증서)를 제출해야 한다.

6. 외관상으로는 문제가 없이 검수 되었으나, 사용 중에 문제가 발생하였을 경우 교체를 요청한 날부터 7일 이내에 새 재료로 교체가 되어야 한다.

7. 제품은 각 제조사의 정품이어야 하며, 비공식적인 경로로 수입된 제품은 아니된다.